# TÓM TẮT

LÊ THỊ HỒNG NGỌC, 2009. Đề tài nghiên cứu “Khảo sát các tính chất cơ lý của hạt đậu xanh” được tiến hành tại trường Đại học Nông Lâm - TP. HCM, thời gian từ ngày 16 tháng 02 năm 2009 đến ngày 12 tháng 08 năm 2009.

GVHD: THS. PHẠM TRÍ THÔNG

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu một yếu tố. Yếu tố đó là hàm lượng nước (MC) với chỉ tiêu phân tích là các tính chất cơ lý của hạt đậu xanh.

Hạt đậu xanh được mua từ siêu thị có MC ban đầu là 10,08%wb, đem phân loại và tiến hành hồi ẩm để đạt được các giá trị 11,85; 13,62; 15,22%wb. Trong khoảng MC từ 10,08%wb đến 15,22%wb, các thí nghiệm trên hạt đậu xanh ngâm nước đã chỉ ra rằng khối lượng 1000 hạt (m1000) tăng từ 68,43 g đến 73,45 g, độ cầu của hạt không thay đổi ở giá trị 84,17%. Thể khối (SD) hạt đậu xanh giảm từ 1,3653 g/cm3 đến 1,3377 g/cm3 và dung khối (BD) hạt giảm từ 0,88 đến 0,81 g/cm3. Góc nghỉ tự nhiên (αr) tăng từ 27,89o đến 30,20o, và góc ma sát (αf) hạt đậu xanh tăng tuyến tính trên bốn bề mặt vật liệu Inox (12,9o - 15,5o), sắt tráng kẽm (16o - 20,4o), gỗ (16,2o - 21,2o) và nhôm (18,6o - 21,5o) khi MC tăng từ 10,08%wb đến 15,22%wb.

Kết quả thí nghiệm được ước lượng thống kê và đánh giá qua các phương trình hồi qui tuyến tính. Với hệ số xác định, R2 rất cao (0,92 - 0,99). Các mô hình toán mô tả mối tương quan giữa các tính chất cơ lý của hạt đậu xanh theo MC và chúng có thể ứng dụng khi nghiên cứu các tính chất cơ lý của hạt đậu xanh.